Углеродные нанотрубки и графен, открытые в 90х годах двадцатого века и в первом десятилетии текущего столетия соответственно, являются уникальными структурами, обладающими удивительными свойствами: высокая прочность, в сочетании с рекордной электро- и теплопроводностью, способность поглощать и удерживать различные загрязнители и др.

Углеродные нанотрубки представляют собой квазиодномерные, наномасштабные, нитевидные образования поликристаллического графита цилиндрической формы с внутренним каналом.

На сегодняшний день предприятие освоило выпуск многостенных углеродных нанотрубок большое разнообразие их функционализированных форм, адаптированных к конкретным приложениям. Также предприятие разрабатывает, производит и реализует пилотное оборудование для реализации процессов синтеза углеродных наноструктур. Так в 2008 - 2010 годах реакторы синтеза углеродных нанотрубок были поставлены в Японию, Чехию, Германию и Украину.

Качество и безопасность нанотехнологической продукции, производимой АО «ЗАВКОМ», подтверждается сертификатами системы «Наносертифика», а УНМ серии «Таунит» отмечены знаком «Российская нанотехнологическая продукция».

АО «ЗАВКОМ» производит следующие виды нанотехнологической продукции:

# Углародный наноструктурный материал серии «Таунит»

| Характеристики | Таунит | Таунит-М | Таунит-МД |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний диаметр, нм | 20-50 | 10-30 | 8-30 |
| Внутренний диаметр, нм | 10-20 | 5-15 | 5-15 |
| Длина, мкм | ≥2 | ≥2 | ≥20 |
| Общее количество примесей, % общее после отчистки | ≤10 ≤1 | ≤5 ≤1 | ≤5 ≤1 |
| Удельная поверхность, м2/г | ≥90 | ≥270 | ≥270 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0.3-0.6 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |

Продукты на основе многостенных углеродных нанотрубок:

- карбоксилированные углеродные нанотрубки (КУНТ) (0,1-1,0 ммоль/г COOH – групп);

- олеофильные углеродные нанотрубки, модифицированные остатками жирных кислот (стеаратом титана) (Ti-УНТ) (модифицированные остатками жирных кислот, до 15 масс%);

- гидрофильные углеродные нанотрубки (ГФУНТ) (растворимые в воде (до 0,2%), в диметилацетамиде (до 0,5%));

- нанотрубки, покрыте полианилином (содержание полианилина 20-90 масс%) (ПАНИ-УНТ);

- суперконцентрат углеродных нанотрубок в эпоксидных и/или фенолформальдегидных смолах (ЭФ-УНТ), содержание нанотрубок до 10 % масс.

- суперконцентрат углеродных нанотрубок в полиэтилене (ПЭ-УНТ), содержание нанотрубок до 10 % масс.

- суперконцентрат углеродных нанотрубок в полипропилене (ПП-УНТ), содержание нанотрубок до 10 % масс.

- суперконцентрат углеродных нанотрубок в полиамиде (ПА-УНТ), содержание нанотрубок до 10 % масс.

- амидированные углеродные нанотрубки (0,1-0,6 ммоль/г CONH2 – групп).

АО «ЗАВКОМ» предлагает услуги по разработке и изготовлению нестандартных рецептур продуктов на основе различных форм углеродных наноматериалов по техническому заданию заказчика, а также разработку технологии и аппаратной реализации процессов получения таких продуктов.

Ti-УНТ

Внешний вид – гранулы черного цвета.

Область применения.

Ti-УНТ используется: В качестве полифункциональных модификаторов конструкционных и функциональных композитов, совместимых с неполярными и малополярными полимерами (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полихлорвинил) и компонентами индустриальных масел и смазочных материалов.

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр гранул | мм | не более 6 |
| Массовое содержание Тi-УНТ в гранулах | % | не менее 40 |
| Массовое содержание химически привитых к поверхности УНТ титан-стеаратных групп | %, масс. | не менее 50 |
| Образование стабильных коллоидных растворов в индустриальном масле И20А с концентрацией | % | не более 0,25 |
| Диаметр пятна износа при испытании на ЧМТ (четырех шариковая машина трения), при введении не более 1% Ti-УНТ в И20А | мм | не более 0,65 |

ГФУНТ

Внешний вид – паста черного цвета.

Использование в качестве полифункционального модификатора конструк-ционных и функциональных композитов на основе водных сред:

добавки в водорастворимые и водоэмульсионные композиции клеи, краски, покрытия различного назначения, водорастворимые полимеры с целью повышения их эксплуатационных свойств (адгезии, прочности, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности);

добавки для бетонных растворов, ускоряющие набор прочности.

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр ГФУНТ | нм | не более 50 |
| Содержание УНТ в гранулах | % | не менее 40 |
| Содержание химически привитых к поверхности УНТ кислородсодержащих групп (от массы исходных УНТ) | %, масс. | не менее 10 |
| Повышение предела прочности при сжатии бетона в возрасте 3 суток | % | не менее 25 |
| Повышение предела прочности при сжатии бетона в возрасте 7 суток | мм | не менее 20 |

КУНТ

Внешний вид – сыпучий порошок черного цвета или паста черного цвета.

Области применения КУНТ:

добавка в полярные растворители для создания устойчивых дисперсий УНТ, используемых при пропитке пористых материалов с целью нанесения равномерного слоя УНТ (сорбенты, катализаторы);

добавка в эпоксидные композиционные материалы с целью улучшения термостойкости, механических, электро- и теплопроводящих, радиоэкранирующих свойств

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Содержание привитых карбоксильных групп от массы исходных УНТ | %, масс. | От 0,5 до 10 |
| Наружный диаметр отдельных КУНТ | нм | не более 50 |
| Образование стабильных коллоидных растворов в диметилацетамиде, N-метилпирролидоне с концентрацией | %, масс. | не более 0,5 |
| Увеличение прочностных характеристик эпоксидных композиционных материалов при введении не более 1% КУНТ | %, масс. | не менее чем на 10 |

ПАНИ–УНТ

Внешний вид – Гранулы или порошок темно-зеленого или черного цвета

Области применения

Продукт «ПАНИ-УНТ» предназначен в качестве:

материала для изготовления электродов суперконденсаторов, катодов электрохимических источников тока;

материала для изготовления сорбентов вирусов и бактерий;

добавки к полимерным материалам, на основе которых изготавливают радиоэкранирующие покрытия.

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Массовое содержание УНТ в композите | %, масс. | не более 80 |
| Удельная поверхность композита | м2/г | не мене 100 |
| Удельное электрическое сопротивление | Ом∙см | не более 10 |
| Удельная электрическая емкость | Ф/г | не менее 100 |
| Термическая стабильность | оС | не менее 300 |

«ПА-УНТ»

Внешний вид – гранулы черного цвета цилиндрической или сферической формы.

Области применения ПА-УНТ:

Продукт «ПА-УНТ» предназначен в качестве добавки в композиции на основе полиамидов: полиамид-6, полиамид-66, группы материалов серии «Арамид» с с целью повышения их эксплуатационных свойств (механической прочности к статическим и динамическим нагрузкам, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности).

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размер гранул | мм | 2-6 |
| Содержание УНТ | %, масс. | не менее 10 |
| Индекс текучести расплава (ПТР) | г/10 мин | 0,3-2 |
| Содержание влаги и летучих компонентов | %, масс. | не более 0,1 |
| Удельное электрическое сопротивление | Ом∙м | не более 100 |
| Термическая стабильность | оС | не менее 100 |
| Повышение механической прочности при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Морозостойкость | оС | не менее миннус 50 |
| Повышение УФ-стабильности при введении 1 % УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Повышение трещиностойкости при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |

«ПП-УНТ»

Внешний вид – гранулы черного цвета цилиндрической или сферической формы.

Области применения ПП-УНТ:

добавка в композиции на основе термопластичных полиолефинов, в первую очередь полипропилена (ПП) для автомобильной промышленности с целью повышения их эксплуатационных свойств (механической прочности к статическим и динамическим нагрузкам, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности).

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размер гранул | мм | 2-6 |
| Содержание УНТ | %, масс. | не менее 10 |
| Индекс текучести расплава (ПТР) | г/10 мин | 0,3-2 |
| Содержание влаги и летучих компонентов | %, масс. | не более 0,1 |
| Теплопроводность | Вт/(м∙К) | не менее 0,2 |
| Удельное электрическое сопротивление | Ом∙м | не более 100 |
| Термическая стабильность | оС | не менее 100 |
| Повышение механической прочности при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Морозостойкость | оС | не менее миннус 50 |
| Повышение УФ-стабильности при введении 1 % УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Повышение трещиностойкости при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |

«ПЭ-УНТ»

Внешний вид – гранулы черного цвета цилиндрической или сферической формы

Области применения ПЭ-УНТ:

добавка в композиции на основе термопластичных полиолефинов, в первую очередь полиэтилена низкого давления (ПЭНД) с целью повышения эксплуатационных свойств (механической прочности к статическим и динамическим нагрузкам, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности).

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размер гранул | мм | 2-6 |
| Содержание УНТ | %, масс. | не менее 10 |
| Индекс текучести расплава (ПТР) | г/10 мин | 0,3-2 |
| Содержание влаги и летучих компонентов | %, масс. | не более 0,1 |
| Теплопроводность | Вт/(м∙К) | не менее 0,2 |
| Удельное электрическое сопротивление | Ом∙м | не более 100 |
| Термическая стабильность | оС | не менее 100 |
| Повышение механической прочности при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Морозостойкость | оС | не менее миннус 50 |
| Повышение УФ-стабильности при введении 1 % УНТ | % | не менее чем на 15 |
| Повышение трещиностойкости при введении 1% УНТ | % | не менее чем на 15 |

«ЭФ-УНТ»

Внешний вид – паста черного цвета.

Области применения ЭФ-УНТ:

Использование в качестве полифункциональных модификаторов конструкционных и функциональных полимерных композитов на основе реактопластов: добавки в композиции – связующие, клеи, краски, покрытия различного назначения с целью повышения их эксплуатационных свойств (адгезии, прочности, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности).

Основные характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | цвет | Паста черного цвета |
| Содержание УНТ | % | не мене 10 |
| Повышение прочностных характеристик эпоксидных композиционных материалов, при введении ЭФ-УНТ в количестве не более 1% в расчете на углеродные нанотрубки | %, масс. | не менее чем на 10 |